에코분진방지제

에코분진방지제는 폴리머 합성수지로 강력한 침투력과 뛰어난 내수성, 저황변 타입으로 자외선에 강하고 몰탈 혼합시 내구성과 방수효과를 가지고 있어 다목적으로 사용되는 제품입니다.

용도

물류 창고 및 공장 내/외부 바닥표면

노후된 콘크리트 바닥표면

셀프레벨링, 수성도막방수제, 보수몰탈 타설전에 프라이머 용도 가능

몰탈과 혼합하여 미장 작업시 우수한 접착 및 방수효과

석면

효과
에코 분진방지제는 특수첨가제 성분이 모체 크랙을 메워주는 동시에 콘크리트 표면강도를 높여, 분진발생을 방지하는 액체타입의 침투성 분진방지제입니다.

부실한 콘크리트면에 침투하여 노화된 콘크리트와의 화학적 결합을 통해 내구성을 높여주고 마모에 의한 분진발생을 방지하는 것이 특징입니다.

몰탈 혼합 시공시 내수성, 내구성, 표면강도강화 및 분진방지에 우수한 기능을 발휘합니다.

시공방법

표면처리

피도면에는 시멘트가루, 모래, 흙, 유분등이 없도록 깨끗이 하여야 합니다.

구도막에 보수도장시 구도막의 적합성을 확인 후 사용합니다.

도포방법

시공 인접부위에는 보양재 및 보호막을 설치하여 도료가 묻지 않도록 조치하여야 합니다.

볼, 로울러, 에어리스를 이용하여 도포합니다.

도장 후 25℃ 기준 4시간 경과 후 건조상태를 확인합니다.

제품성상

용량 : 18L

시공면적 : 60m2 약 15~18평